附件

HDPE重力式深水网箱验收指引

一、验收范围

本指引适用于采用高密度聚乙烯（HDPE）单一或混合形式材料的重力式深水网箱，其他材料以及形式的重力式网箱验收可参照本指引。

二、验收流程

- （一）申报主体提交材料。

- 1.项目管理及财务资料。

包括但不限于供应商选择材料、合同材料、实施照片、自验报告、支付凭证与发票、专项财务审计报告等。自验报告应包含网箱项目的位置、规格、数量、关键零部件参数等信息。

2.产品资料。

包括但不限于网箱技术规格书、网箱总图、基本结构图、主要节点图、建造工艺图册、锚泊设计图、网具设计图、海域网箱布局图、出厂合格证明材料、产品照片（含产品铭牌）等。

产品铭牌上至少应包含产品名称、产品规格、生产企业名称与地址、检验合格证、生产批号或生产日期、执行标准等信息。

- （二）项目验收。

1.材料核验。

验收专家组根据申报主体提交的材料，对产品的合理性、真实性、可靠性进行判断，相关依据参照附录一，相关技术要求见下文。

2.现场核查。

现场查验包括但不限于网箱的布局、数量、规格，锚泊设施，配套等情况。

- （三）验收结论。

核验结果分为符合规范和不符合规范两种。结论为不符合规范的，项目申报单位应根据核验意见进行修改完善后上报，由验收专家组复核同意后，通过验收。

如有问题，请向当地农业农村（渔业）主管部门反馈。业务主管部门结合工作实际对反馈事项组织论证。

三、技术要求

- （一）网箱框架。

- 1.深水网箱框架尺寸偏差率应符合SC/T 4048.1的规定。

2.浮管尺寸偏差率应符合SC/T 4048.1的规定。

3.网箱框架部件应符合SC/T 4025规定，管材、管件的规格尺寸和外观性能应按GB/T 13663.2的规定执行。

- （二）锚泊系统。

锚绳的最低断裂强力应符合GB/T 18674的规定，锚链应保证足够的拖曳长度和重量，应符合GB/T 549的规定。

申报主体应要求锚泊建设单位针对网箱布置的海域底质情况，进行测算并制定合理的布局及施工方案，选择合适的锚数量、锚类型、锚材料、锚重以及锚绳规格和材料，且锚泊系统自存工况不小于12级台风。

（三）装配工艺。

- 1.框架装配要求按SC/T 4025的规定执行。

- 2.箱体的网衣间装配要求按SC/T 4005和SC/T 4024的规定执行。

- 3.纲绳在箱体上的装配要求按SC/T 4041的规定执行。

- 4.框架与箱体的连接要求按SC/T 4041的规定执行。

- （四）网衣系统。

| 序号 | 名称 |  | 要求 | 项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无结网片 | 网目 | SC/T 4048.2 | 长度及其偏差率 |
|  |  | 外观质量 | SC/T 4048.2 | 破目、并目、跳纱、缺股、修补率、每处修补长度、色差 |
|  |  | PE经编网片 | SC/T 5021 | 网目断裂强度 |
|  |  | PA经编网片 | SC/T 4066 |  |
|  |  | UHMWPE经编网片 | SC/T 5022 |  |
|  |  | UHMWPE绞捻网片 | SC/T 4049 |  |
|  |  | PE绞捻网片 | SC/T 5031 |  |
| 2 | 有结网片 | 网目 | SC/T 4048.2 | 长度及其偏差率 |
|  |  | 外观质量 | SC/T 4048.2 | 破目、并目、跳纱、缺股、修补率、每处修补长度、色差 |
|  |  | PE网片 | SC/T 4048.2 | 网目断裂强度 |
|  |  | PA网片 | SC/T 4048.2 |  |
| 3 | 绳索 | PE绳索 | SC/T 4048.3 | 线密度 最低断裂强力 |
|  |  | PP绳索 | SC/T 4048.3 |  |
|  |  | A型和B型 PA绳索 | SC/T 4048.3 |  |
|  |  | L型和T型 PA绳索 | SC/T 4048.3 |  |
|  |  | A型和B型 PET绳索 | SC/T 4048.3 |  |
|  |  | L型和T型 PET绳索 | SC/T 4048.3 |  |
|  |  | L型和T型 UHMWPE绳索 | SC/T 4048.3 |  |
|  |  | C型UHMWPE绳索 | SC/T 4048.3 |  |
| 4 | 捻线 | 外观质量 | SC/T 4048.4 | 背股线、起毛线、油污线、缺股线、小辫子线 |
|  |  | 聚酯网线 | FZ/T 63048 | 综合线密度 断裂强力 断裂伸长率 单线结强力 |
|  |  | 聚乙烯网线 | SC/T 5007 |  |
|  |  | 聚酰胺网线 | SC/T 5006 |  |
|  |  | 超高分子量 聚乙烯网线 | FZ/T 63028 |  |
| 5 | 编织线 | 外观质量 | SC/T 4048.4 | 背股线、起毛线、油污线、缺股线、小辫子线 |
|  |  | 聚乙烯编织线 | SC/T 4027 | 综合线密度 断裂强力 断裂伸长率 单线结强力 |

附录

参考技术规范

凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本指引；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本指引。如产品参照的技术规范未在本指引中，经验收专家组论证同意，允许提交其他相关技术规范作为验收参考依据。

GB/T 549 电焊锚链

GB/T 13663.2 给水用聚乙烯(pe)管道系统第2部分:管材

GB/T 18674 渔用绳索通用技术条件

FZ/T 63028 超高分子量聚乙烯网线

FZ/T 63048 聚酯网线

SC/T 4005 主要渔具制作 网片缝合和装配

SC/T 4024 浮绳式网箱

SC/T 4025 养殖网箱浮架高密度聚乙烯管

SC/T 4027 渔用聚乙烯编织线

SC/T 4041 高密度聚乙烯框架深水网箱通用技术要求

SC/T 4048.1 深水网箱通用技术要求第2部分：框架系统

SC/T 4048.2 深水网箱通用技术要求第2部分：网衣

SC/T 4048.3 深水网箱通用技术要求第3部分：纲索

SC/T 4048.4 深水网箱通用技术要求第4部分：网线

SC/T 4049 超高分子量聚乙烯网片 绞捻型

SC/T 4066 渔用聚酰胺经编网片通用技术要求

SC/T 5006 聚酰胺网线

SC/T 5007 聚乙烯网线标准规范

SC/T 5021 聚乙烯网片 经编型

SC/T 5022 超高分子量聚乙烯网片 经编型

SC/T 5031 聚乙烯网片 绞捻型